|  | ООО «Альянс-Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 505601001 Фактический адрес: МО, г.Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB-сайт: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

Инструкция по обработке ЖБИ пропиткой Монолит-20М

Температура в помещении при проведении пропитки железо-бетонных изделий должна быть от +10’С до+25’С.

Необходимый инструмент: щетка-веник, щетка с мягким ворсом на длинной ручке, садовый распылитель или лейка.

- Перед нанесением пропитки, ЖБИ следует промести (тем самым убрать пыль, грязь, частицы известкового молочка) в случае сильного загрязнения – использовать АрмМикс Очиститель, после использования смыть остатки Очистителя водой.

2.    Пропитка наносится на поверхность всего ЖБИ

3.    Метод нанесения: пропитку разлить или распылить по поверхности обрабатываемого ЖБИ и растереть по всей поверхности щёткой с мягким ворсом. При этом при движении "от себя" поры и микротрещины бетона открываются, при движении "к себе" в них загоняется пропитка, которая реагирует с солями кальция бетона. Если бетон после пропитки начнёт в некоторых местах быстро высыхать, то именно в этих местах  необходимо нанести пропитку ещё раз.

Поверхность должна быть влажной после пропитки примерно 40 мин.

Через 2 часа ещё раз обработать пропиткой, предыдущим образом, т.е  всю поверхность изделия, акцентируя  внимание на быстросохнущих местах и не оставляя луж (т.е растирая жидкость щеткой). Некоторое время ЖБИ следует увлажнять, опрыскивая водой изделия. Процесс роста кристаллов очень хорошо происходит во влажном бетоне. Через 7-14 дней будут видны первые результаты (зарастет большая часть трещин). Окончательное зарастание и больший набор прочности и водостойкости происходит через 28 дней и более.

4.   В исключительных случаях и для достижения идеальных результатов, можно после нанесения пропитки, ЖБИ накрыть пленкой на 2-3 дня, периодически опрыскивая на изделия под пленку воду. Рост кристаллов в таких условиях увеличивается. Указанный метод актуален, если в цехе сквозняк и жара. ДОСТИЖЕНИЕ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОЗМОЖНО ПРИ СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ.

5.  Меры предосторожности: работать в очках, перчатках, рабочей обуви (ботинках, резиновых сапогах и т.п.). При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Не допусткать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности.

Поставщик ООО «Альянс – Строительные Технологии»

МО, г. Дзержинский (500 метров от МКАД), ул. Академика Жукова, 7А,

Тел: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93

E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru