|  | ООО «Альянс-Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 502701001 Московская область, г. Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495)662-89-92, (495)662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

### Фиброволокно строительное армирующее «АРММИКС»

### (фибра полипропиленовая)

Изготовлена по ТУ 2272-006-63506120-2016

### Предлагаем к поставке армирующую добавку для любых бетонных изделий - полипропиленовую фибру (фиброволокно). Расход: от 0,6 до 0,9 кг на 1 куб.м. состава. За счет добавления фибры улучшаются такие показатели, как:

### *** вибростойкость, гидростойкость, морозостойкость (некоторые производители также считают полипропиленовую фибру альтернативой воздухововлекающим добавкам)

### *** исключается появление пластических деформаций, трещин, отслаивание поверхности, существенно снижается образование усадочных микротрещин (которые со временем имеют тенденцию перерастать в макротрещины)

### *** снижается водопроницаемость и водопоглощение бетона за счет блокировки волокнами фибры капилляров бетона. Вследствие этого уменьшается коррозия стальной арматуры

### *** повышается устойчивость к истиранию (износостойкость), прочность на сжатие и на изгиб - примерно на 10%

### *** существенно уменьшается количество брака при производстве и транспортировке готовых изделий.

*** повышается ударопрочность, при разрушении бетона под нагрузкой не наблюдается отделение осколков, осколки остаются связанными между собой полипропиленовыми волокнами

Фибра используется при проведении любых видов работ, связанных с применением цементно-песчаных, штукатурных смесей, в производстве бетонных изделий, в.т.ч. изделий из пенобетона. Фибра используется для предотвращения трещинообразования, с целью уменьшения себестоимости, сокращения сроков производства и повышения качества готовых изделий. Положительный практический результат достигается за счет стабилизации процесса дегидратации водоцементной смеси, повышения плотности поверхностного слоя, снижения водогазопроницаемости.

Способ применения полипропиленового фиброволокна:

а) Фибру засыпают в бетоно - или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды (для более качественного распределения волокон необходимо засыпать фибру частями в щебень во время перемешивания. 
    б) Фибра добавляется небольшими порциями в бетон при замесе непосредственно в миксер, время перемешивания около 15 минут. Полипропиленовая фибра полностью совместима с добавками в бетон и растворы. Бетон и растворы, армированные фиброй, можно подавать насосом и торкретировать.

Фибра поставляется в полипропиленовых мешках по 10 кг и 18 кг (20 уп. по 900 гр. или 30 уп. по 600 гр.)

Основные физико-механические свойства полипропиленового фиброволокна.

| Материал | Чистый полипропилен С3Н6 + замасливатель |
| --- | --- |
| Длина волокна | 1.8мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм, 18 мм |
| Диаметр волокна | 20 - 30 микрон, 70 микрон |
| Форма | Круглая |
| Поверхность | Покрыта специальным составом, способствующим рассеиванию и сцеплению с цементным раствором |
| Плотность (кг/дм³)при 20 ºС | 0,91 г/см3 |
| Модуль упругости (кг/мм²) | 570 |
| Удлинение при разрыве | 250 |
| Адсорбция | Нет |
| Электропроводность | Незначительная |
| Температура размягчения | 160 оС |
| Температура Воспламенения | >320 ºС |
| Стойкость сухого жара | <120 ºС |

### Нормы расхода и область применения фиброволокна

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО ФИБРОВОЛОКНА | Фибра 3 мм | Фибра 6 мм | Фибра 12 мм | Фибра 18 мм | Рекомендуемые нормы расхода фибры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство пенобетона, полистиролбетона, ячеистых бетонов | - | + | + | + | 0.6 - 0.9 кг/м3 |
| Стяжки цементно-песчаные, тротуары, отмостки и т.д. | - | - | + | + | 0.6 - 0.9 кг/м3 |
| Мосты, автомагистрали, аэродромы, тяжелые конструкции, находящиеся под нагрузкой | - | - | + | + | 0.9 – 1.2 кг/м3 |
| Автостоянки, наружные площадки, автодороги, несущие небольшие нагрузки | - | - | + | + | 0.6 - 1.2 кг/м3 |
| Промышленные и бытовые бетонные полы под шлифовку | - | + | + | - | 0.6 – 1.2 кг/м3 |
| Средненагруженные конструкции, индустриальные полы и т.д. | - | - | + | + | 0.7 - 1.2 кг/м3 |
| Гидротехнические сооружения (маяки, дамбы, водохранилища, пристани и т.д.) | - | - | + | + | 0.6 – 1.2 кг/м3 |
| Декоративные печатные и отливаемые изделия из гипса, бетона и т.д. | + | + | + | - | 0.4 - 0.8 кг/м3 |
| Фибробетон, фибропенобетон (используются в местах повышенной сейсмоактивности) | - | + | + | + | 0.8 – 1.0 кг/м3 |
| Строительные растворы, сухие смеси и штукатурка | + | + | + | - | 0.6 - 0.9 кг/м3 |

Цена с учетом НДС (указана за 1 килограмм)

| МАРКА | УПАКОВКА | ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| Фибра АрмМикс 20 - 30 мкм 1.8 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм, 18 мм | 10 кг мешки 18 кг меш (30 уп.*0,6кг) 18 кг меш (20 уп.*0,9кг) | 248 рублей / 1 кг. |
| Фибра АрмМикс 70 мкм 6 мм, 12 мм, 18 мм | 10, 25 кг мешки | 200 рублей / 1 кг. |
| Фибра АрмМикс 70 мкм 6 мм, 12 мм, 18 мм | 24 кг меш (40 уп.*0,6кг) 18 кг меш (30 уп.*0,6кг) 18 кг меш (20 уп.*0,9кг) | 210 рублей / 1 кг. |

### Действует доставка во все регионы России!

Доставка любого количества фиброволокна до транспортной компании «ПЭК» 
в Люберцах (Москва) – бесплатная!!!