|  | ООО «Альянс-Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 505601001 Московская область, г. Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

Подготовка поверхности под нанесение Монолит 20М:

1. Поверхность пола (любая другая бетонная поверхность), перед нанесением «Монолит-20М» должна быть полностью очищена от пыли, «цементного молочка», полимерных покрытий, масляных пятен и других загрязнений. Выбоины и сколы на поверхности ремонтируются с помощью цементо-содержащего ремонтного состава, предварительно грунтуются «Монолит-20М».

2. При необходимости, бетонная поверхность зачищается с помощью жесткой щётки, лучше металлической, в особых случаях шлифовальной машиной, чтобы полностью удалить слабые поверхностные частицы бетона, «цементного молочка» и другие загрязнения.

3. Перед пропиткой, поверхность должна быть тщательно убрана пылесосом, чтобы освободить поры бетона от пыли. Для достижения великолепного результата, после пылесоса можно сделать и влажную уборку бетонной поверхности.

Нанесение пропитки:

Температура нанесения от +4оС до +35оС. Расход пропитки зависит от пористости бетона, 0,2-0,4 литра на 1 м2.

4. Перед применением, «Монолит-20М» перемешать вручную. Наносить с помощью садовых леек, распылителя (садового типа), на больших площадях с помощью насоса, разливая жидкость по поверхности. Затем жидкость следует равномерно распределить щёткой (на длинной ручке с мягкой щетиной) по бетону, совершая движения вперед-назад, последовательно проходя ряд за рядом.

5. Поверхность должна оставаться влажной 40-50 минут. В этот период важно следить, чтобы на поверхности не образовались лужи и не было мест просыханий. В случае появления на поверхности сухих мест, пропитку следует перераспределить щёткой на участки с повышенной впитываемостью, или нанести дополнительное количество материала на эти участки. В том случае, когда бетон слишком пористый и «слабый», расход может возрасти.

6. Через 40-50 минут после нанесения пропитки, если поверхность станет скользкой, бетон необходимо слегка смочить холодной водой и обработать щёткой. Остаток материала удалить резиновой шваброй.

7. На 7-14 день после пропитки будут видны уже значительные результаты, бетон станет более прочным, будет отталкивать воду, прекратится пыление, начнут зарастать микротрещины, а полный набор свойств будет происходить в течении 2-3 месяцев.

8. Для определения точного расхода материала, рекомендуется провести тестовую пропитку на небольшом, подготовленном участке.

9. После применения пропитки "Монолит-20М" адгезия бетона сохраняется. Можно на бетон стелить (клеить) керамическую или другую плитку, укладывать линолеум. До укладки плитки или линолеума, необходимо сделать влажную уборку.

10. Меры предосторожности: работать в очках, перчатках, рабочей обуви (ботинках, резиновых сапогах и т.п.). При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Не допусткать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности!

Поставщик ООО «Альянс – Строительные Технологии»

МО, г. Дзержинский (500 метров от МКАД), ул. Академика Жукова, 7А,

Тел: (495)662-89-92, (495)662-49-93

E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru