|  | ООО «Альянс-Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 505601001 Фактический адрес: МО, г.Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495)662-89-92, (495)662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB-сайт: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

Технология производства работ по удалению плесени с применением

материалов «АрмМикс»:

- Удалить обои, очистить от шпатлёвки стены,  .

- Шпателем или жесткой щеткой  удаляем поражение плесенью, счищаем слой штукатурки(шпатлёвки) в тех местах, где штукатурка стала рыхлая,  очистить металлической щеткой от непрочно держащихся частиц и загрязнений и промыть водой.

- Кистью либо распылителем обработать поверхность кислотным комплексным составом "АрмМикс Очиститель" с расходом 0,2 л на 1 кв. м. (1 л на 5 кв. м). При растворении цементной пленки выделяются пузырьки углекислого газа. Состав не содержит соляной и других кислот и веществ, разрушающих минеральные основания.

Через 1 час.

- Кистью обработать поверхность комплексным составом глубокого проникающего действия "АрмМикс БИОЦИД ГЕЛЬ" (ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКОСТЬ) с расходом 0,2 л на 1 кв. м. (1 л на 5 кв. м). При растворении цементной пленки выделяются пузырьки углекислого газа. Состав не содержит соляной и других кислот и веществ, разрушающих минеральные основания.

Обрабатывать следует всю поверхность стены, а не только в местах поражения плесенью. Грунт «АрмМикс БИОЦИД ГЕЛЬ» уничтожает плесневые грибки, бактерии, водоросли, мхи и лишайники. Активен в отношении бактерий, включая туберкулез (палочка Коха), вирусов, грибов типа Кандида, дерматофитов, а также возбудителей особоопасных инфекций – сибирской язвы, чумы, холеры. Обладает длительным (многолетним) действием.

Через 24 часа

- В ведро залить 600 мл воды, засыпать 2,5 кг сухой смеси «Гидроизол W14» и перемешивать вручную или электродрелью с насадкой в течение 5 минут. Выдержать растворную смесь без перемешивания 5 минут. Еще раз перемешать и растворная смесь готова. Растворную смесь использовать в течение 15-20 минут без добавления воды.

- Сухой бетон или кирпич смочить водой до насыщения. С мокрого бетона или кирпича сухой ветошью убрать избыток воды.

- Кистью без пропусков нанести на поверхность стены  1-й слой растворной смеси толщиной 0,4-0,5 мм. Сушка на воздухе 0,5-1 ч.

-  Приготовить вторую порцию растворной смеси  для нанесения 2-го слоя гидроизоляции.

-  В перпендикулярном направлении нанести на поверхность подсохшего 1-го слоя 2-ой слой растворной смеси толщиной 0,4-0,5 мм.

-  В течение 2-3 суток поддерживать гидроизолированную поверхность во влажном состоянии, периодически опрыскивая ее водой.

Через 3-5 суток поверхность протереть чистой сухой ветошью, затем влажной отжатой ветошью, просушить на воздухе 2 ч.

- Наносим Грунт «УНИВЕРСАЛ» (кистью, валиком)

Через 1-1,5 часа

- Наносим(кистью, шпателем) теплоизоляционную краску «Теплометт».

Через 1-2 суток

- Производим  штукатурку (шпатлёвку) стен.

- После высыхания штукатурки (шпатлёвки) – грунтуем (кистью, валиком) стены грунтом глубокого проникновения «Биоцид» (белая жидкость).

Через 1 сутки

- Окрашиваем, наклеиваем плитку, обои и т.д.

Требования безопасности при производстве работ:

Все материалы экологически чистые, безопасны  для человека и окружающей среды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности: Работать в спецодежде, защитных очках, резиновых перчатках. Не допускать попадания материалов на кожу, в глаза и на слизистые оболочки! При попадании материалов на кожу, в глаза или на слизистые оболочки – промыть большим количеством чистой воды.

По всем вопросам (приобретение материалов, заказ работ, консультации и т.д.) обращаться по телефону:

(495) 662-89-92

(495) 662-49-93