| ООО «Альянс - Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 505601001 Адрес: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB-сайт: www.fibroblok.ru | ООО «Альянс - Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 505601001 Адрес: Московская обл., г.Дзержинский, ул. Ак.Жукова, 7А, оф. 403 Тел, факс: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93 E-mail: 6628992@mail.ru WEB-сайт: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

Инструкция по применению пропитки  «Монолит-20М» для бетона с упрочненным верхним слоем - топингом.

Для производства работ необходимы:

1. Садовая лейка(и) или распылитель (строительный или садовый).

2. Щетка(и) с мягкой щетиной на длинной ручке.

3. Резиновая швабра(ы).

4. Вода 0,2 л на м2.

Подготовка поверхности:

5.  Поверхность свежеуложенного бетона с топпингом не требует подготовки.

6. При пропитке старого бетона с топпингом, поверхность до начала работ должна быть тщательно убрана пылесосом, промыта.

Нанесение пропитки:

7.  Температура нанесения от +4°С до +35°С. Расход пропитки  0,2 литра на 1 м2.

8. Перед применением пропитку «Монолит-20М» перемешать вручную. Наносить с помощью садовых леек, распылителя, на больших площадях с помощью насоса, разливая жидкость по поверхности. Затем жидкость следует равномерно распределить щёткой (на длинной ручке с мягкой щетиной) по бетону, совершая движения вперед-назад, последовательно проходя ряд за рядом, желательно несколько раз.

9. Поверхность должна оставаться влажной 40-50 минут. В этот период важно следить, чтобы на поверхности не образовались лужи и не было мест просыханий. В случае появления на поверхности сухих мест, пропитку следует перераспределить щёткой на участки с повышенной впитываемостью, или нанести дополнительно небольшое  количество пропитки на эти участки.

10. Через 40-50 минут после нанесения пропитки, если поверхность станет скользкой, бетон необходимо слегка смочить холодной водой (примерно 0,2л на м2) и обработать щёткой, проходя ряд за рядом. После чего, остатки  материала, который является отработкой, следует тщательно удалить резиновой шваброй.

11. На 7-14 день после нанесения пропитки уже будут видны значительные результаты, бетон станет более прочным, будет отталкивать воду, не будет  пыления, а полный набор свойств будет происходить в течении 2-3 месяцев.

12. Меры предосторожности: работать в очках, перчатках, рабочей обуви (ботинках, резиновых сапогах и т.п.). При попадании на кожу смыть большим количеством воды. Не допускать попадания пропитки на стекло, алюминиевые и пластиковые поверхности.

Поставщик ООО «Альянс – Строительные Технологии»

МО, г. Дзержинский (500 метров от МКАД), ул. Академика Жукова, 7А,

Тел: (495)662-89-92, (495)662-49-93

E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru